РАСЧЕТ

минимально допустимых сечений токопроводящих жил

На токопроводящие жилы распространяется ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования».

ГОСТ не распространяется на жилы кабелей связи, обмоточных проводов, проводов неизолированных для ЛЭП, кабелей и проводов специального назначения (импульсные, грузонесущие, геофизические и т.п.).

В ГОСТ установлены 6 классов жил разной степени гибкости. Классы 1 и 2 – для кабелей и проводов стационарной прокладки, классы 3 – 6 – для гибких кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже.

В таблицах для классов 1 и 2 установлены номинальное сечение жилы, минимальное число проволок в жиле и максимальное электросопротивление 1 км жилы.

В таблицах для классов 3 – 6 установлены номинальное сечение жилы, максимальный диаметр проволок жилы и максимальное электросопротивление 1 км жилы.

Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление.

Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется).

Далее рассмотрены вариации фактического сечения жил на примерах кабеля  силового марки ВВГ по ГОСТ 16442-80 с одной медной жилой  класса 1 номинальным сечением 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 мм2, провода самонесущего для ответвлений от ВЛ к вводу  и для прокладки по стенам зданий марки СИП-4 по ТУ 16-705.500-2006 с 2 и 4 алюминиевыми жилами класса 2 номинальным сечением 16,0 мм2  и провода соединительного марки ПВС по ГОСТ 7399-97 с 2 – 5 медными жилами класса 5 номинальным сечением 1,0; 1,5; 2,5 мм2.

Расчеты проведены на основании выражения для электросопротивления жилы на длине 1 км:

, Ом,                                   (1)

где:

- удельное электросопротивление металла жилы, Ом·мм2/м;

- длина жилы, равная 1000 м;

- сечение жилы, мм2;

- коэффициент укрутки проволок жилы по РД 16.405-87 «Расчет масс материалов кабельных изделий» (таблица 6);

- коэффициент укрутки жил в кабеле, проводе, шнуре по РД 16.405-87 (таблицы 7 и 8).

- Кабель марки ВВГ

Исходные данные:

- 	катанка медная класса В по ТУ16-705.491-2001 как материал для изготовления жилы;

- 	удельное электросопротивление меди ( = 0,01724 Ом·мм2/м (как для проволоки марки ММ по ТУ16-705.492-2005);

-	коэффициенты укрутки  и =1,000 (одножильный кабель);

- 	электросопротивление 1 км жилы:

, Ом.				(2)

Результаты расчетов по кабелю марки ВВГ, проведенные по формулам:

, Ом                    	           	         (3)

, Ом       		       	         (4)

, мм2     		  		        (5)

,   				        (6)

приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Номинальное сечение жилы, Sном., мм2 | Максимальное эл.сопротив-ление по ГОСТ 22483-77, RГОСТ, Ом | Расчетное эл.сопротив-ление по номиналь-ному сечению, Rрасч., Ом | Запас по эл. сопротивле-нию, (R, Ом | Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению, Smin, мм2 | Максималь-ное снижение сечения, (S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 7,41 | 6,90 | 0,51 | 2,33 | 6,8 |
| 4,0 | 4,61 | 4,31 | 0,30 | 3,74 | 6,5 |
| 6,0 | 3,08 | 2,87 | 0,21 | 5,60 | 6,7 |
| 10,0 | 1,83 | 1,72 | 0,11 | 9,40 | 6,0 |

Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение однопроволочной жилы класса 1 одножильного кабеля марки ВВГ для указанных сечений может быть ниже номинальных сечений не более чем на 6,0 – 6,8 %.

Эти же результаты могут быть распространены на плоский кабель с параллельно уложенными однопроволочными жилами марки ВВГ-П с числом жил 2 и 3.

- Провод марки СИП-4

Исходные данные:

-	катанка алюминиевая марки АКЛП-ПТ по ГОСТ 13843-78 как материал для изготовления проволоки жилы;

-	проволока алюминиевая круглая для проводов воздушных линий электропередачи марки АВЛ по ТУ 16-705.472-87;

-	удельное электросопротивление алюминиевой проволоки марки АВЛ – не более 0,028264 Ом·мм2/м (установлено в  ТУ16-705.472-87);

-	коэффициенты укрутки по таблице 6 упомянутого РД () и по таблице 8 и примечанию 1 к таблице 8 ():

Примечание – Для проводов типа СИП коэффициент укрутки  из-за больших шагов скрутки жил мал и незначительно зависит от конструкции провода.

-	электросопротивление 1 км жилы:

, Ом.			 (7)

Результаты расчетов, проведенные по методике, аналогичной изложенной в  п.1 по формулам (3) – (6) (но с учетом коэффициентов укрутки по таблицам 6 и 8 упомянутого РД), приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Число и номи- нальное сечение жилы, Sном., мм2 | Макси- мальное эл. сопротив- ление по ГОСТ 22483-77, RГОСТ, Ом | Произ-ведение коэф. укрут-ки К1·К2 | Расчетное эл.сопротив-ление по номиналь-ному сече-нию и К1, К2, Rрасч., Ом | Запас по эл. сопроти-влению, (R, Ом | Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению, Smin, мм2 | Максималь-ное снижение сечения, (S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х16,0 | 1,91 | 1,020 | 1,802 | 0,108 | 15,09 | 5,7 |
| 4х16,0 | 1,91 | 1,021 | 1,804 | 0,106 | 15,11 | 5,6 |

Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение семипроволочных жил класса 2 провода марки СИП-4 указанных конструкций может быть ниже номинальных сечений не более чем на 5,6 – 5,7%.

- Провод марки ПВС

Результаты расчетов, проведенные по методике, аналогичной изложенной в п.1 по формулам (3) – (6) (но с учетом коэффициентов укрутки по таблицам 6 и 7 упомянутого РД), приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Номи- нальное сечение жилы, Sном., мм2 | Макси- мальное эл. сопротив- ление по ГОСТ, 22483-77 RГОСТ, Ом | Произ-ведение коэф. укрут-ки К1·К2 | Расчетное эл.сопротив-ление по номиналь-ному сече-нию и К1,К2, Rрасч., Ом | Запас по эл. сопроти-влению, (R, Ом | Расчетное минимальное сечение жилы по максималь-ному эл. сопротив-лению, Smin, мм2 | Максималь-ное снижение сечения, (S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 19,5 | 1,053 | 18,15 | 1,35 | 0,93 | 7,0 |
| 1,5 | 13,3 | 1,053 | 12,10 | 1,20 | 1,36 | 9,3 |
| 2,5 | 7,98 | 1,053 | 7,26 | 0,72 | 2,27 | 9,2 |

Таким образом, соблюдая требования по электросопротивлению, фактическое сечение многопроволочных жил класса 5 провода марки ПВС для указанных сечений  может быть ниже номинальных сечений не более чем на 7,0 – 9,3 %.

Приведенная методика расчета может использоваться для определения допустимых значений сечения жил (допустимые отклонения) при контроле в процессе производства при условии обеспечения соответствия жил требованию по электросопротивлению.

Технологическая документация должна быть составлена таким образом, чтобы все требования стандартов и ТУ на продукцию, в том числе требования по  электрическому сопротивлению токопроводящей жилы, обеспечивались в ходе производственного процесса изготовления продукции.

В приложении А приведены рекомендации по расчету минимальных значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил при их установлении в технических условиях на конкретные кабельные изделия.

Приложение А

Рекомендации по расчету минимально допустимых значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил кабельных изделий

Для конкретных кабельных изделий, поступающих в розничную торговлю, когда нет возможности проверить соответствие фактического сечения жил измерением их электросопротивления, можно применить простые для приобретателей и контролирующих органов способы косвенной проверки фактического сечения жил изделий непосредственно в зоне их продажи (приобретения) на основании минимально допустимых значений удельных масс и диаметров токопроводящих жил, если они установлены в технических условиях на эти изделия.

Расчеты следует проводить с точностью до третьей значащей цифры после запятой, с требуемым округлением конечных значений.

А.1	Расчет минимально допустимых удельных масс токопроводящих жил

Удельную массу жил на единицу длины кабельного изделия для указанных выше проверок выражают в килограммах.

Минимально допустимую массу одного метра жилы, полученного при разборке кабельного изделия, без выпрямления неровностей жилы, вызванных скруткой в сердечник, , кг, определяют по следующим выражениям:

| где |  | - | минимально допустимый диаметр проволоки жилы, мм; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | число проволок в жиле; |
|  |  | - | плотность металла жилы, г/см3 (для меди – 8,89; для алюминия – 2,70 и т.п.) |
|  |  | - | см. стр. 2, выражение (1); для однопроволочных жил = 1; |

|  | L | - | длина жилы в составе кабельного изделия, равная 1 м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | коэффициент запаса по минимальной массе, который устанавливается разработчиком технической или технологической документации с учетом особенностей изделий и технологии их изготовления (предварительное значение может быть выбрано, например в диапазоне 1,010 ÷ 1,015, т.е. запас по сечению, а значит и по массе в 1,0 – 1,5 %). |
|  |  | - | расчетное минимально допустимое сечение жилы по максимальному электросопротивлению, мм2; |
|  |  | - | удельное электросопротивление металла жилы, Ом∙мм2/м; |
|  |  | - | максимальное электросопротивление жилы на длине 1 км по ГОСТ 22483-77, Ом. |

А.2 Расчет минимально допустимых диаметров токопроводящих жил (только для однопроволочных жил)

Расчет минимально допустимых диаметров для указанных выше проверок проводят только для однопроволочных жил в составе одножильных круглых, одножильных плоских, многожильных круглых кабелей или проводов.

Минимально допустимый диаметр , мм, определяют по следующим выражениям:

Расшифровка приведенных величин указана в п. А.1. Коэффициент запаса по минимальному диаметру жилы  устанавливается на основании статистических данных изготовителя по результатам контроля электросопротивления и диаметра жил, и может быть несколько ниже значений  , приведенных в п. А.1.